|  | Институт электросварки им. Е. О. Патона, НАН Украины, г. Киев. ЛИСД - Лаборатория испытаний сосудов давлением. | UA |
| --- | --- | --- |

Гидравлические испытания труб, баллонов, фитингов. (P = 250 МПа).

Ключевые слова: исследования, расчет, гидроиспытания, прочность, пластичность, остаточное расширение баллонов, деформации, предельное состояние, металлокомпозитные баллоны, разрушение, трубы, днища.

Испытания циклическим и статическим давлением до 250 МПа. Выдержка под пробным давлением, поэтапные нагружения, нагружения до разрушения. Определение изменения объема баллонов. Подготовка изделий к гидроиспытаниям.

Таблица. Параметры нагружения давлением.

| Давление до, МПа | 40 | 60 | 105 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость до, л/час | 1000 | 800 | 60 | 6 |

Испытания изделий любых габаритов. Испытания в бронекамере до 1,4×10 м.

Также: изготовление штампосварных баллонов; приварка днищ; толщинометрия; испытания на растяжение, ударную вязкость; металлография; техническая диагностика металлоконструкций.

Сайт: www.dri1.cc.ua. Видео гидроиспытаний размещено на канале «ROMAN DMYTRIIENKO» видеохостинга YouTube, в плейлисте «Гидравлические испытания».

Исследователь: ведущий инженер-технолог Дмитриенко Роман Игоревич.

e-mail: dri1@ukr.net, раб. тел.: +38-044-205-23-79, моб. тел. +38-068-8579600.

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Dmytriienko. Skype: dri1dri1

Лаборатория: www.dri1.cc.ua/Kontent/LabP.pdf

Исследования: www.dri1.cc.ua/RZ.htm

Рис. Примеры циклических нагружений давлением.

Рис. Пример нагружения пробным давлением.

Рис. Пример поэтапных нагружений давлением до разрушения.

Roman Dmytriienko

International Conference "NDT Days" 2019

June 17 - 21, 2019, Sozopol, Bulgaria

| ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ СОСУДОВ ДАВЛЕНИЕМ P = 250 МПа International Conference "NDT Days" 2019 June 17 - 21, 2019, Sozopol, Bulgaria |  |
| --- | --- |

# Text boxes

drihuyamba - blyadohumba

Этап нагружения.

«Falcon Heavy». Рв = 13,3 МПа

I3

III