| Seventh Framework Programme Marie Curie Action "International Research Staff Exchange Scheme" | ИЭС им. Е. О. Патона, г. Киев, Украина. |
| --- | --- |

Протоколы испытаний

статическим внутренним давлением образцов I1, I2, I3, и I4, изготовленных из полномерной трубы 219×6, сталь 20.

Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Данные, общие для образцов I1…I4. | 2 |
| Образец I1 без дефекта. Протокол замеров и испытаний. | 7 |
| Образец I2 с дефектом. Протокол замеров и испытаний. | 17 |
| Образец I3 с дефектом и бандажом. Протокол замеров и испытаний. | 25 |
| Образец I4 без дефекта, но с бандажом. Протокол замеров и испытаний. | 34 |
| Сводные результаты по образцам I1…I4 и материале. | 44 |

Дмитриенко Роман dri1@ukr.net, www.dri1.cc.ua 				Ноябрь 2015

Данные, общие для образцов I1…I4.

Таблица 1. Данные диаграмм растяжения образцов материала трубы 219×6 (сталь 20), вырезанных в кольцевом и осевом направлении, в исходном состоянии, (представлены результаты до начала образования шейки).

| № п/п |  | Направление образца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кольцевое |  | Осевое |
|  |  | Деформация | Напряжение |  | Деформация | Напряжение |
|  |  | e | σ, МПа |  | e | σ, МПа |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 |  | 3,26E-05 | 8 |  | 0,000151 | 19,98938 |
| 3 |  | 0,000106 | 24,0249 |  | 0,000185 | 29,54951 |
| 4 |  | 0,000144 | 29,18004 |  | 0,000215 | 38,62682 |
| 5 |  | 0,000162 | 34,33518 |  | 0,00025 | 48,38009 |
| 6 |  | 0,000192 | 39,19852 |  | 0,000293 | 58,42306 |
| 7 |  | 0,000218 | 43,96459 |  | 0,000336 | 67,88663 |
| 8 |  | 0,000239 | 48,6334 |  | 0,000384 | 78,02617 |
| 9 |  | 0,000252 | 53,69128 |  | 0,000436 | 87,29661 |
| 10 |  | 0,000269 | 58,74915 |  | 0,00047 | 96,56704 |
| 11 |  | 0,000278 | 62,83435 |  | 0,000531 | 106,3203 |
| 12 |  | 0,000308 | 67,79496 |  | 0,000608 | 116,653 |
| 13 |  | 0,000338 | 73,5337 |  | 0,000652 | 125,5372 |
| 14 |  | 0,000347 | 78,20251 |  | 0,000708 | 135,7733 |
| 15 |  | 0,000368 | 82,19045 |  | 0,000755 | 145,43 |
| 16 |  | 0,000398 | 87,63739 |  | 0,000816 | 154,4107 |
| 17 |  | 0,000415 | 92,598 |  | 0,000885 | 164,2605 |
| 18 |  | 0,00045 | 97,75314 |  | 0,000932 | 174,3035 |
| 19 |  | 0,000476 | 102,0329 |  | 0,001002 | 183,6705 |
| 20 |  | 0,000471 | 106,7017 |  | 0,001066 | 192,9409 |
| 21 |  | 0,000527 | 112,635 |  | 0,001148 | 203,2736 |
| 22 |  | 0,00054 | 116,5256 |  | 0,001205 | 212,7372 |
| 23 |  | 0,00057 | 122,2644 |  | 0,001313 | 222,7802 |
| 24 |  | 0,000587 | 126,7386 |  | 0,001421 | 232,5334 |
| 25 |  | 0,000648 | 137,0489 |  | 0,001511 | 241,9004 |
| 26 |  | 0,000695 | 146,0947 |  | 0,001667 | 251,4606 |
| 27 |  | 0,000759 | 155,4324 |  | 0,001831 | 260,9241 |
| 28 |  | 0,00082 | 165,6454 |  | 0,001973 | 271,0637 |
| 29 |  | 0,000876 | 175,372 |  | 0,002198 | 280,141 |
| 30 |  | 0,000944 | 185,5851 |  | 0,002453 | 289,7977 |
| 31 |  | 0,001005 | 194,6309 |  | 0,002552 | 294,0466 |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,001065 | 204,0658 |  | 0,002729 | 299,8407 |
| 33 |  | 0,001151 | 214,6678 |  | 0,002889 | 304,1862 |
| 34 |  | 0,001228 | 223,6164 |  | 0,003183 | 309,3042 |
| 35 |  | 0,001336 | 233,1485 |  | 0,003351 | 313,4566 |
| 36 |  | 0,001452 | 243,2643 |  | 0,003589 | 313,9395 |
| 37 |  | 0,001602 | 252,8937 |  | 0,003874 | 316,933 |
| 38 |  | 0,001805 | 263,204 |  | 0,004181 | 317,0296 |
| 39 |  | 0,00205 | 272,5416 |  | 0,004583 | 318,285 |
| 40 |  | 0,002355 | 282,0737 |  | 0,005066 | 318,7678 |
| 41 |  | 0,002794 | 292,0922 |  | 0,006237 | 319,0575 |
| 42 |  | 0,003314 | 301,5271 |  | 0,006656 | 317,9953 |
| 43 |  | 0,003921 | 311,4483 |  | 0,00819 | 320,6026 |
| 44 |  | 0,004725 | 320,8832 |  | 0,011499 | 320,8923 |
| 45 |  | 0,005757 | 330,9017 |  | 0,015542 | 323,6927 |
| 46 |  | 0,007193 | 340,4338 |  | 0,017745 | 324,755 |
| 47 |  | 0,009408 | 350,6468 |  | 0,020838 | 328,7142 |
| 48 |  | 0,011533 | 359,8872 |  | 0,022587 | 331,9009 |
| 49 |  | 0,01444 | 369,7111 |  | 0,024453 | 335,7636 |
| 50 |  | 0,017718 | 379,5351 |  | 0,026272 | 340,9782 |
| 51 |  | 0,021524 | 388,9699 |  | 0,029499 | 348,607 |
| 52 |  | 0,026328 | 399,183 |  | 0,032933 | 357,2981 |
| 53 |  | 0,03228 | 408,5206 |  | 0,036134 | 364,8303 |
| 54 |  | 0,039015 | 418,5391 |  | 0,039469 | 372,7488 |
| 55 |  | 0,047381 | 428,2657 |  | 0,042907 | 379,605 |
| 56 |  | 0,058571 | 437,8951 |  | 0,046303 | 383,7574 |
| 57 |  | 0,073362 | 447,6218 |  | 0,049823 | 389,648 |
| 58 |  | 0,080588 | 452,3879 |  | 0,053223 | 395,1523 |
| 59 |  | 0,091503 | 457,154 |  | 0,056679 | 399,7876 |
| 60 |  | 0,097529 | 460,072 |  | 0,060117 | 404,1331 |
| 61 |  | 0,105741 | 462,0173 |  | 0,063465 | 407,6095 |
| 62 |  | 0,108982 | 462,99 |  | 0,066908 | 412,4378 |
| 63 |  | 0,117461 | 465,908 |  | 0,070454 | 416,0108 |
| 64 |  | 0,124447 | 468,0479 |  | 0,074001 | 418,6181 |
| 65 |  | 0,130565 | 469,2151 |  | 0,077547 | 422,4808 |
| 66 |  | 0,14166 | 470,8686 |  | 0,080865 | 425,4744 |
| 67 |  | 0,147745 | 471,8413 |  | 0,084342 | 428,0817 |
| 68 |  | 0,156018 | 472,3276 |  | 0,087906 | 430,4959 |
| 69 |  | 0,162021 | 473,4948 |  | 0,091496 | 433,1032 |
| 70 |  | 0,166767 | 473,6893 |  | 0,095129 | 434,938 |
| 71 |  | 0,170957 | 474,1757 |  | 0,09874 | 437,4487 |
| 72 |  | 0,176682 | 474,3702 |  | 0,100277 | 438,5109 |
| 73 |  | 0,182505 | 474,5647 |  | 0,103498 | 438,9938 |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | 0,18944 | 474,7593 |  | 0,107119 | 441,9873 |
| 75 |  | 0,195191 | 474,1757 |  | 0,110619 | 442,3736 |
| 76 |  | 0,200817 | 474,7593 |  | 0,113921 | 443,7256 |
| 77 |  |  |  |  | 0,117327 | 445,6569 |
| 78 |  |  |  |  | 0,120642 | 447,1054 |
| 79 |  |  |  |  | 0,124086 | 448,4573 |
| 80 |  |  |  |  | 0,127466 | 450,9681 |
| 81 |  |  |  |  | 0,131035 | 450,6784 |
| 82 |  |  |  |  | 0,134522 | 452,1269 |
| 83 |  |  |  |  | 0,138117 | 454,0582 |
| 84 |  |  |  |  | 0,141712 | 454,0582 |
| 85 |  |  |  |  | 0,145332 | 454,4445 |
| 86 |  |  |  |  | 0,148975 | 455,4102 |
| 87 |  |  |  |  | 0,152737 | 456,7621 |
| 88 |  |  |  |  | 0,156409 | 457,1484 |
| 89 |  |  |  |  | 0,16015 | 458,6934 |
| 90 |  |  |  |  | 0,163857 | 458,5969 |
| 91 |  |  |  |  | 0,167697 | 459,9488 |
| 92 |  |  |  |  | 0,171201 | 459,3694 |
| 93 |  |  |  |  | 0,175067 | 459,466 |
| 94 |  |  |  |  | 0,178881 | 459,7557 |
| 95 |  |  |  |  | 0,182759 | 460,142 |
| 96 |  |  |  |  | 0,186672 | 460,9145 |
| 97 |  |  |  |  | 0,190461 | 460,6248 |
| 98 |  |  |  |  | 0,19409 | 461,3008 |
| 99 |  |  |  |  | 0,198306 | 460,142 |
| 100 |  |  |  |  | 0,201531 | 460,9145 |
| 101 |  |  |  |  | 0,20485 | 460,2385 |
| 102 |  |  |  |  | 0,208101 | 460,6248 |
| 103 |  |  |  |  | 0,211481 | 461,3973 |
| 104 |  |  |  |  | 0,214718 | 460,8179 |
| 105 |  |  |  |  | 0,217873 | 461,1076 |
| 106 |  |  |  |  | 0,221137 | 460,0454 |
| 107 |  |  |  |  | 0,2244 | 461,3973 |
| 108 |  |  |  |  | 0,227659 | 461,0111 |
| 109 |  |  |  |  | 0,230819 | 460,9145 |

Рис. 1. Схемы измерения толщины стенки образцов I1…I4 (развертка цилиндрической части): а - расположение базовых сечений I, II, III, в которых производились измерения периметров; б - расположение точек кернения 1*..16* в сечениях I, II, III, 1…16 - точки, измерения толщины стенки; в - схема измерения толщины стенки в дефектах образцов I2, I3. (Размеры указаны в мм).

Измерения толщины стенки и периметра образцов с дефектом (I2 и I3) производились только по Сеч. I*, II*.

При определении периметров использовалась рулетка толщиной 0,2 мм. Толщина стенки цилиндрической части образцов замерялась ультразвуковым толщиномером ТУЗ-2.

При испытаниях в качестве днищ используются две пластины (см. рис. 2), которые отрезаются от испытанного образца и привариваются к следующему.

Рис. 2. Стальные пластины, используемые в качестве днищ для образцов I1…I4. (Размеры указаны в мм).

Статические испытания внутренним гидравлическим давлением до разрушения.

Образец I1 без дефекта. Протокол замеров и испытаний.

Для изготовления образца использована гильза № 8 (рис. 3а). Вес гильзы: 33,2 кгс. В каждом из сечений I, II, III, (см. рис. 1), методом кернения были выделены точки (обозначены знаком «*»), расстояния между которыми служили базой для измерения остаточных деформаций в кольцевом и осевом направлении после разрушения (см. рис. 1б и табл. 2, 4).

Таблица 2. Длина цилиндрической части образца I1 и осевые размеры в первоначальном состоянии.

| № п/п | Линейный размер, мм | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Среднее |
| 1 | Длина гильзы, lo | 949 | 949 | 946 | 946 | 947,5 |
| 2 | Длина между внутренними поверхностями пластин (днищ) после приварки | 954 | 954 | 952 | 952 | 953 |
| 3 | Расстояние между сечениями I-III | 646,5 | 646,5 | 645 | 644 |  |
| 4 | Расстояние между сечениями I-II | 325 | 325 | 324 | 323 |  |
| 5 | Расстояние между сечениями II-III | 321,5 | 321,5 | 321 | 321 |  |
| Размеры 3, 4, 5, после разрушения образца не изменились, что свидетельствует об отсутствии остаточной деформации в осевом направлении. |

Примечание: Измерения производились в средней части секторов I…IV, (см рис. 1). Расстояния между сечениями определялось по точкам кернения.

Таблица 3. Периметры образца I1 в первоначальном состоянии (РН) и после разрушения (РК).

| Сечение → | I (150 мм от верха) | II (по середине) | III (150 мм от низа) | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периметр, РН, мм | 693,5 | 693,5 | 693,5 | 693,5 |
| Периметр, РК, мм | 744 | 753 | 741 | 746 |

Таблица 4. Образец I1. Длина баз и толщина стенки в сечениях I, II, III, в первоначальном состоянии (lН, sН) и после разрушения (lК, sК), (мм).

| Участок | № точки замера | Сеч. I | Сеч. I | Сеч. II | Сеч. II | Сеч. III | Сеч. III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lН | sН | lК | sК | lН | sН | lК | sК | lН | sН | lК | sК |
| 1*-2* | 1 | 43,2 | 6,7 | 46,1 | 6,3 | 46,2 | 6,5 | 51,4 | 5,8 | 42 | 6,8 | 44,8 | 6,4 |
| 2*-3* | 2 | 43,7 | 6,2 | 48,4 | 5,7 | 44 | 6,3 | 51,2 | 5,5 | 42,4 | 6,6 | 45,3 | 6,2 |
| 3*-4* | 3 | 44 | 6,0 | 51 | 5,1 | 44,5 | 6,3 | - | 5,4 | 43,2 | 6,6 | 46,4 | 6,0 |
| 4*-5* | 4 | 41,6 | 6,2 | 46,3 | 5,6 | 44,5 | 6,2 | 51,5 | 5,2 | 44,5 | 6,5 | 47,8 | 5,9 |
| 5*-6* | 5 | 42,6 | 6,2 | 46,8 | 5,8 | 42,8 | 6,5 | 47 | 5,9 | 43,2 | 6,2 | 48 | 5,6 |
| 6*-7* | 6 | 44 | 6,5 | 47,1 | 6,0 | 41,7 | 6,4 | 46,8 | 5,6 | 42,6 | 6,3 | 47 | 5,7 |
| 7*-8* | 7 | 43 | 6,6 | 46 | 6,1 | 43 | 6,8 | 47,2 | 6,1 | 42,1 | 6,2 | 46,2 | 5,7 |
| 8*-9* | 8 | 45,5 | 6,9 | 48,2 | 6,5 | 40,8 | 6,8 | 43,6 | 6,4 | 44 | 6,7 | 47 | 6,2 |
| 9*-10* | 9 | 43 | 7,2 | 45 | 6,9 | 43,5 | 7,1 | 45,8 | 6,8 | 42,8 | 7,2 | 45 | 6,8 |
| 10*-11* | 10 | 42,8 | 7,4 | 44,2 | 7,1 | 42,8 | 7,4 | 44,6 | 7,1 | 42,4 | 7,1 | 44 | 6,9 |
| 11*-12* | 11 | 44 | 7,4 | 45,8 | 7,2 | 43,7 | 7,1 | 45,5 | 6,9 | 43 | 6,9 | 45 | 6,6 |
| 12*-13* | 12 | 41,5 | 7,2 | 43,2 | 6,9 | 41,6 | 6,9 | 44 | 6,6 | 43,5 | 6,9 | 45,4 | 6,5 |
| 13*-14* | 13 | 44,3 | 6,8 | 46,8 | 6,5 | 42 | 6,7 | 45 | 6,6 | 43,8 | 6,9 | 46 | 6,6 |
| 14*-15* | 14 | 42,7 | 6,5 | 45,5 | 6,2 | 44 | 6,7 | 47 | 6,4 | 43,4 | 7,0 | 45,4 | 6,6 |
| 15*-16* | 15 | 43 | 6,7 | 46 | 6,2 | 42,4 | 6,9 | 45,4 | 6,8 | 44,8 | 6,9 | 47,2 | 6,7 |
| 16*-1* | 16 | 42,8 | 6,8 | 45,3 | 6,4 | 44,4 | 6,8 | 47,2 | 6,5 | 43,4 | 6,8 | 46 | 6,3 |
| Сумма | - | 691,7 | - | 741,7 | - | 691,9 | - | 703,2 | - | 691,1 | - | 736,5 | - |
| Среднее | - | 43,23 | 6,71 | 46,36 | 6,28 | 43,24 | 6,71 | 46,88 | 6,23 | 43,19 | 6,73 | 46,03 | 6,29 |

Вес сваренного образца: 61,2 кгс. Вес сваренного образца с водой: 93,2 кгс. Температура воды: 18 oC. Вес воды: 32 кгс. Принимаемый внутренний объем образца 32 л.

Рис. 3. Образец I1 (точками указаны места замера толщины):

а - гильза № 8; б - образец перед испытанием; в - сварной шов приварки днища к гильзе;  г - верхнее днище с выпускным штуцером.

На рис. 4 и рис. 5 приведены результаты замера толщины стенки образца до и после испытаний соответственно.

Рис. 4. Карта толщин стенки образца I1 в первоначальном состоянии, мм.

Справа указано отклонение среднего значения толщины в сечении по отношению к средней толщине баллона (dСр).  На рисунке также указано расположение трещины, образовавшейся после разрушения образца; min, Ср., max - минимальное, среднее и максимальное значение, соответственно; S - стандартное выборочное отклонение; n - число замеров.

Таблица 5. Толщина стенки образца I1 в первоначальном состоянии, мм.

| № сечения | № точки в сечении |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
| 2 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
| 3 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| 4 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
| 5 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |
| 6 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,8 |
| 7 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,8 |
| 8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| 9 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| 10 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 11 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 |
| 12 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
| 13 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 6,9 |
| 14 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 6,8 |
| 15 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 16 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,7 |
| 17 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 6,5 |
| 18 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 |
| 19 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| 20 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,7 |
| 21 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,6 |
| 22 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 6,5 |

Таблица 6. Толщина стенки в сечениях I, II, III, образца I1 в первоначальном состоянии, мм.

| Сечение | № точки в сечении |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Среднее |
| I | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,71 |
| II | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,71 |
| III | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,73 |
| Среднее |  | 6,71 |

Рис. 5. Карта толщин стенки образца после разрушения и места вырезки образцов 180мм×30мм на растяжение. К, О - образцы в кольцевом и осевом направлении, соответственно, нижний индекс - деформация в кольцевом направлении после разрушения. Остальные обозначения - те же, что и на рис. 4.

Таблица 7. Толщина стенки в сечениях I, II, III, образца I1 после разрушения, мм.

| Сечение | № точки в сечении |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Среднее |
| I | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,36 |
| II | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,38 |
| III | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,46 |
| Среднее |  | 6,40 |

Примечание: Толщина стенки в месте разрыва, замеренная штангенциркулем: 4,5 - 4,8 мм.

Нагружение образца внутренним давлением производилось ступенчато, (см. рис. 6), после каждого этапа давление сбрасывалось до нуля. Этапы 1…20 проводились в водяной рубашке, а этапы 21..25 вне ее. На этапах 1…20 после нагружения производилась выдержка под давлением 0,5…3 мин., а затем происходил сброс давления. Для увеличения объема гидравлической системы с целью снижения пульсации давления в схему гидравлического нагружения  дополнительно вводился ресивер (2 последовательно подключенных сосуда высокого давления).

Рис. 6. Этапы нагружения внутренним давлением образца I1.  - условно принимаемые рабочее и поверочное давления;  - давление текучести;  - максимальное давление, которое выдержал образец, и давление при котором произошло разрушение; 2 Ресивера - давление в двух спаренных ресиверах без подключенного образца.

По результатам испытаний образца I1:

Рт=20 МПа, Рв=27,59 МПа, Рв*=27,44 МПа.

Судя по характеру трещины и по диаграмме нагружения (см. рис. 6), образец I1 разрушился вязко.

Таблица 8. Результаты замеров изменения объема образца I1 при испытаниях в водяной рубашке, (ВР).  Этапы 1…20.

| № этапа | Рmax, МПа | Рmin, МПа | ΔWiполн, см3 | ΔWiост, см3 | Рис. 7. Водяная рубашка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1,85 | 1,85 | 9,815 | 0 |  |
| 2 | 3,63 | 3,62 | 19,472 | 0 |  |
| 3 | 5,02 | 5 | 26,912 | 0 |  |
| 4 | 6,1 | 6,06 | 32,611 | 0 |  |
| 5 | 7,26 | 7,18 | 38,785 | 0 |  |
| 6 | 8,99 | 8,91 | 47,650 | 0 |  |
| 7 | 10,43 | 10,32 | 55,566 | 0,1583 |  |
| 8 | 11,69 | 11,64 | 63,006 | 0,4749 |  |
| 9 | 13,47 | 13,35 | 73,455 | 1,7414 |  |
| 10 | 14,54 | 14,46 | 79,787 | 1,8997 |  |
| 11 | 15,54 | 15,43 | 86,120 | 2,8495 |  |
| 12 | 16,46 | 16,34 | 92,610 | 4,2743 |  |
| 13 | 17,75 | 17,45 | 105,117 | 9,9734 |  |
| 14 | 18,34 | 18,03 | 107,807 | 9,1818 |  |
| 15 | 19,25 | 18,67 | 140,894 | 36,0941 |  |
| 16 | 19,95 | 19,28 | 174,760 | 66,0511 |  |
| 17 | 20,9 | 20,22 | 357,089 | 236,6833 |  |
| 18 | 21,81 | 21,03 | 425,892 | 293,7900 |  |
| 19 | 22,86 | 22,33 | 536,666 | 389,4266 |  |
| 20 | 23,87 | 23,27 | 501,920 | 343,3284 |  |

Примечание: ΔWiполн - максимальное (полное) изменение объема на каждом этапе определялось в конце выдержки. ΔWiост - остаточное изменение объема на соответствующем этапе при сбросе давления, (увеличение объема образца). Изменение объемов определялось по бюреткам водяной рубашки (см. рис. 7), как разница уровней столба жидкости умноженная на коэффициент тарировки и с прибавлением 7,4 % учитывающих погрешность бюретки А, и 1,78% для бюретки Б.

Таблица 9. Периметры (Рр, мм) образца I1 и изменение веса образца с водой после этапов 20…25, (вне водяной рубашки).

| Этап | Рmax, МПа | Обозначение периметра |  | Сечение | Среднее |  | Изменение веса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |  |  |  |
| 0 | 0 | Ро=РН |  | 693,5 | 693,5 | 693,5 | 693,5 |  |  |
| 20 | 23,87 | Р20 |  | 708,0 | 708,2 | 707,8 | 708 |  | 1,475 |
| 21 | 24,62 | Р21 |  | 711,2 | 711,3 | 710,4 | 710,97 |  | 1,658 |
| 22 | 25,71 | Р22 |  | 717 | 717,6 | 716,2 | 716,93 |  | 2,225 |
| 23 | 26,6 | Р23 |  | 725,4 | 726,1 | 723,3 | 724,93 |  | 3,100 |
| 24 | 27,41 | Р24 |  | 738,6 | 743,1 | 734,4 | 738,7 |  | 4,525 |
| 25 | 27,59 | Р25=РК |  | 744 | 753 | 741 | 746 |  | - |

На рис. 8 в соответствии с табл. 9 приведены результаты изменения периметров.

Рис. 8. Периметры (Рр) образца I1 замеренные в сечениях I, II, III после этапов 20-25.

| Таблица 10. Периметры (РК) в сечениях образца I1 после его разрушения. Сечение №* РК, мм. 1 699,6 2 719,5 3 732,4 Сеч. I 4 742,5 5 749,5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Сеч. II 12 - 13 753,8 14 753 15 751,2 16 748 8 1 745,6 18 741,4 Сеч. III 19 737,8 20 730,5 21 720 22 702 | Рис. 9. Фото образца I1. а - после этапа 24; б - после разрушения (этап 25). |
| --- | --- |

* - Периметры определялись в тех же сечениях в которых производились измерения толщины стенки, (см. рис. 1а).

Рис. 10. Вырезанные из образца I1, после его разрушения, заготовки для  изготовления образцов растяжения.

Образец I2 с дефектом. Протокол замеров и испытаний.

Для изготовления образца использована гильза № 7 (рис. 12). Вес гильзы с дефектом: 32,7 кгс.

Таблица 11. Длина цилиндрической части образца и осевые размеры в первоначальном состоянии.

| № п/п | Линейный параметр, мм | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Среднее |
| 1 | Длина гильзы, lo | 948 | 948 | 946 | 947 | 947,25 |
| 2 | Длина между внутренними поверхностями пластин (днищ) после приварки | 954 | 954 | 952 | 953 | 953,25 |

Примечание: Измерения производились в средней части секторов I…IV, (см рис. 1).

Таблица 12. Периметры образца в первоначальном состоянии (РН) и после разрушения (РК).

| Сечение → | I* | II* | Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| РН, мм | 692,3 | 692,3 | 692,3 |
| РК, мм | 692,3 | 692,3 | 692,3 |

Таблица 13. Толщина стенки в сечениях I* и II* образца в первоначальном состоянии, мм.

| № сечения | № точки в сечении |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Среднее |
| I* | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 6,76 |
| II* | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 6,76 |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,76 |

Примечание: После разрушения образца, толщина стенки в сечениях I* и II* не изменилась.

| Вес сваренного образца: 60,7 кгс. Вес сваренного образца с водой: 92,6 кгс. Температура воды: 12,5 oC. Вес воды: 31,9 кгс. Принимаемый внутренний объем образца 31,9 л. Вес сваренного образца с водой и с подводящей давление арматурой: 93,3 кгс. Первоначальные линейные размеры дефекта: 133×102 мм. Первоначальная длина бездефектной части образца по уровню середины дефекта (рис.11): А=586 мм. | Рис. 11. Длина бездефектной части образца. |
| --- | --- |

Рис. 12. Образец I2: а - образец перед испытанием; б - разделка кромок под сварку; в, г - приварка нижнего днища; д - верхнее днище; е - дефект на образце (цифры возле точек указывают на толщину стенки).

Нагружение образца внутренним давлением производилось ступенчато, (см. рис. 13), после каждого этапа давление сбрасывалось до нуля. На этапах 1…9 производилась выдержка под давлением, необходимая для снятия показаний тензорезисторов установленных в дефекте и в бездефектной части образца, (см. рис. 14).

Рис. 13. Нагружение внутренним давлением образца I2, и сравнение его с образцом I1.

а - этапы нагружение внутренним давлением образца с дефектом, (I2); б - сравнение с диаграммой нагружения образца (I1) без дефекта; в - предпоследний и последний этапы, (увеличено). Обозначения - те же, что и на рис. 6.

Таблица 14. Полные деформации, определенные по тензорезисторам 1…8, (см. рис. 14).

| № этапа | Р, МПа | Дефект | Дефект | Труба | Труба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осевая деформация | Кольцевая деформация | Осевая деформация | Кольцевая деформация |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,45 | 7,79E-05 | 7,34E-05 | 0,00033 | 0,00033 | 2,29E-05 | 2,29E-05 | 0,00011 | 0,00011 |
| 2 | 2,45 | 9,17E-05 | 0,000115 | 0,000532 | 0,000536 | 3,21E-05 | 3,67E-05 | 0,000193 | 0,000188 |
| 3 | 3,34 | 0,000128 | 0,000147 | 0,000724 | 0,000734 | 5,5E-05 | 4,58E-05 | 0,000257 | 0,000266 |
| 4 | 4,32 | 0,000174 | 0,000193 | 0,000935 | 0,000935 | 6,42E-05 | 6,42E-05 | 0,00033 | 0,000339 |
| 5 | 5,04 | 0,000193 | 0,000211 | 0,001119 | 0,001119 | 7,34E-05 | 6,42E-05 | 0,00039 | 0,000385 |
| 6 | 5,83 | 0,000229 | 0,000284 | 0,001394 | 0,001366 | 8,25E-05 | 8,25E-05 | 0,000449 | 0,000445 |
| 7 | 6,9 | 0,000541 | 0,000633 | 0,001907 | 0,001816 | 0,000101 | 0,000101 | 0,000523 | 0,000523 |
| 8 | 8,12 | 0,000779 | 0,001522 |  |  | 0,000133 | 0,000128 | 0,000601 | 0,000605 |
| 9 | 9,64 |  |  |  |  | 0,00017 | 0,000174 | 0,000697 | 0,000692 |

Рис. 14. Тензометрирование образца I2: а - расположение тензорезисторов 5, 6, 7, 8; б - расположение тензорезисторов 1, 2, 3, 4; в – прибор ИСД-3 для измерения сопротивления тензорезисторов; г, д - образец в стенде для гидроиспытаний.

В кольцевом и осевом направлении в дефекте были выделены базы К и О, соответственно (см. рис. 16а). Измерение длин баз производилось после этапов 9…12 (см. табл. 15). Измерение, осуществлялось линейкой.

После этапа № 10 максимальный остаточный прогиб в  дефекте достиг глубины дефекта (см. рис. 15).

Таблица 15. Длины баз в дефекте и вес образца

| Этап № | Р, МПа | Линейные размеры, мм | Длина дуги А, мм | Вес образца с арматурой, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | (длина х ширина) дефекта |  |  |
| 9 | 9,64 | 44,8 | 44,6 | 133×102 | 586 | 93,3 |
| 10 | 11,78 | 45,9 | 44,6 |  |  | - |
| 11 | 13,49 | 47,2 | 44,6 | 133×107,2 | 586 | 93,3 |
| 12 (последний) | 13,83 | 47,2 | 44,6 | 133×110 | 586 | - |

Рис. 15. Фото дефекта образца I2 после этапа № 10.

Рис. 16. Фото дефекта образца I2 после этапа 11.

На рис. 17…19 приведены фото образца I2 после разрушения в дефекте.

Рис. 17. Фото образца I2 после разрушения: а - общий вид; б, в - разрушение в дефекте.

Рис. 18. Толщина стенки  в дефекте до (а) и после разрушения (б), (размеры в мм).

На рис. 18б также указана толщина по контуру разрушения, замеренная штангенциркулем.

Рис. 19. Фрагмент зоны дефекта образца I2.

Образец I3 с дефектом и бандажом. Протокол замеров и испытаний.

Нагружение образца внутренним давлением производилось ступенчато,  после каждого этапа давление сбрасывалось до нуля.

Хронология измерений и нагружения образца внутренним давлением:

- этап 1…5 - измерение деформаций с помощью тензорезисторов в дефекте и регулярной части трубы, до начала пластических деформаций в дефекте, (без бандажа).

- установка бандажа.

- этап 1…13 - измерение деформаций с помощью тензорезисторов в дефекте и регулярной части трубы, в том числе на поверхности бандажа

- этап 14…18 - измерение периметра трубы усиленной бандажом, определение изменений в весе.

Для изготовления образца использована гильза № 6 (рис. 22а). Вес гильзы с дефектом: 32,7 кгс.

Таблица 16. Длина цилиндрической части образца I3 и осевые размеры в первоначальном состоянии и после разрушения.

| № п/п | Линейный параметр, мм | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Среднее |
| 1 | Длина гильзы, lo | 947 | 946 | 946 | 947 | 946,5 |
| 2 | Длина между внутренними поверхностями пластин (днищ) после приварки | 954 | 955 | 953 | 956 | 954,5 |
| 3 | Тоже, после разрушения | 954 | 955 | 953 | 956 | 954,5 |

Примечание: Измерения производились в средней части секторов I…IV, (см рис. 1).

Таблица 17. Периметр гильзы образца I3 и бандажа в первоначальном состоянии, в процессе испытания и после разрушения, мм.

| Сеч. → | 4 | 5 | 6 | 8 | 9(I*) | 9(I*) | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14(II*) | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап ↓ |  |  |  |  | Переход |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 693,5 | 693,5 | 693,5 | 693,5 | 693,5 |  |  |  |  |  | 693,5 | 693,0 | 693,0 |
| 0 |  |  |  |  |  | 731,6 | 732,6 | 735,8 | 737,5 | 736,5 | 735,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | П | П |  |  |
| 13 | 698,8 | 698,7 | 698,8 | 697,2 | 695,2 | 731,6 | 733,2 | 736,0 | 738,8 | 737,8 | 735,0 | 699,8 | 699,4 |
| 14 | 703,2 | 703,0 | 703,8 | 700,4 | 697,0 | 732,4 | 733,6 | 736,8 | 738,8 | 737,6 | 735,5 | 704,2 | 704,2 |
| 15 | 711,0 | 710,6 | 710,8 | 705,2 | 700,0 | 733,5 | 734,5 | 737,0 | 739,0 | 737,6 | 735,5 | 714,2 | 714,0 |
| 16 | 723,2 | 723,0 | 722,0 | 711,0 | 702,8 | 734,6 | 734,8 | 737,0 | 739,0 | 737,8 | 735,5 | 726,8 | 726,0 |
| 17 | 738,2 | 739,6 | 737,0 | 717,2 | 705,8 | 735,8 | 735,2 | 737,0 | 739,4 | 737,8 | 736,0 | 743,0 | 741,8 |
| 18 | 761,2 | 764,0 | 760,0 | 729,0 | 709,2 | 736,2 | 735,2 | 737,0 | 739,4 | 737,8 | 736,0 | 764,0 | 764,0 |
| 18** |  |  |  |  | 699,0 |  |  | 695,0 |  | 694,8 | 695,0 |  |  |

Примечания: После установки бандажа периметры трубы в свободных от бандажа местах, не изменились. П - провода от тензорезисторов под бандажом. Жирным шрифтом выделены значения для бандажа. Подчеркиванием выделены значения, измеренные в месте разрушения. Сверху донизу образец разбит на условных 22 сечения, обозначение сечений см. на рис. 1. Сечение 9,5 находится между 9-м и 10-м сечениями. Переход - место начала бандажа (см. рис. 24), дано два значения - одно для трубы другое для бандажа. ** - после снятия бандажа.

Посередине дефекта в кольцевом (К) и осевом (О) направлениях, методом кернения набиты базы (см. рис 22б), длина их составила: К=44,8 мм, О=45,0 мм. После разрушения образца и снятия бандажа: К=45,4 мм, О=45,0 мм. Измерение осуществлялось металлической линейкой. Длина и ширина дефекта, в первоначальном состоянии, измеренная в средней части штангенциркулем: 133,2×102,2 мм. После разрушения образца и снятия бандажа: 133,3×103,2 мм.

Рис. 20. Карта толщин стенки образца I3 в первоначальном состоянии, мм.

На рисунке указано положение трещины, образовавшейся при разрушении образца, белой точкой указано начало разрушения. Горизонтальными и вертикальными линиями указаны, установленные на образец кольцевые и осевые тензорезисторы. Все остальные обозначения как и на рис. 4.

Вес сваренного образца: 60,6. Вес сваренного образца с водой: 92,5 кгс. Температура воды: 23 oC. Вес воды: 31,9 кгс. Принимаемый внутренний объем образца 31,9 л.

Таблица 18. Деформации×103, в кольцевом и осевом направлениях, измеренные по тензорезисторам 1…6 установленным на образце I31).

| № тензорезистора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение | Дефект | Дефект | Дефект | Дефект | Труба | Труба |
| Направление | Кольцевой | Кольцевой | Осевой | Осевой | Кольцевой | Кольцевой |
| Этап | Р, МПа |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2,12 | 0,367 | 0,367 | 0,092 | 0,092 | 0,110 | 0,110 |
| 2 | 3,13 | 0,541 | 0,495 | 0,128 | 0,138 | 0,156 | 0,165 |
| 3 | 3,84 | 0,679 | 0,633 | 0,165 | 0,165 | 0,202 | 0,211 |
| 4 | 5,05 | 0,926 | 0,899 | 0,211 | 0,220 | 0,266 | 0,275 |
| 5 | 5,93 | 1,164 | 1,073 | 0,257 | 0,257 | 0,312 | 0,321 |

1) Измерения производились до установки бандажа.

Рис. 21. Деформации до установки бандажа, измеренные по тензорезисторам 1…6 установленным на образце I3.

Рис. 22. Образец I3: а - гильза № 6 с дефектом; б - дефект, в - образец I3 с бандажом.

Средняя толщина стенки в дефекте - 2,82 мм, вокруг дефекта - 6,46 мм. После разрушения, средняя толщина стенки в дефекте и вокруг дефекта не изменилась. Длина сварного шва вдоль оси трубы порядка 10 мм.

Перед намоткой бандажа, с целью выравнивания наружной поверхности трубы, дефект был заполнен композиционным материалом, состоявшим из порезанного на куски, длиной порядка 15 мм, ровинга, перемешанного с эпоксидным связующим холодного затвердевания: Клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт - Эпокси», ТУ-У 24.6-2558309112-006-2006.

Рис. 23. Установка тензорезисторов в дефекте (а) и на трубе (б); ровинг для заполнения дефекта (в); заполненный дефект перед намоткой бандажа (г).

Рис. 24. Установка тензорезисторов на бандаже: а - в зоне дефекта; б - в регулярной части.

Тензорезисторы, установленные на бандаж, располагаются поверх тензорезисторов, установленных на металле трубы.

Намотанный бандаж на образец I3: 16 слоев, шаг 2,36 мм/об, усилие натяжения ~ 4,6 кгс. Толщина бандажа ~ 6,22 мм. Ширина бандажа ~ 263 мм, без учета скоса с одной стороны ~ 234 мм. Бандаж расположен между 9-м и 15-м сечениями.

Таблица 19. Температурный режим полимеризации бандажа на образце I3.

| День | Прогрев | Выдержка |
| --- | --- | --- |
|  | От - до, оС / мин | оС / мин |
| 1 | 20-120 / 90 | 120 / 120 |
| 2 | 20-130 / 90 | 130 / 90 |
| 2 | 130-140 / 30 | 140 / 180 |
| 3 | 20-150 / 90 | 150 / 180 |

Таблица 20. Деформации ×103, измеренные по тензорезисторам 1…6 установленным на металле образца I3 и 1*…6* на бандаже1).

| Этап | Р, МПа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 1 | 3,13 | 0,532 | 0,541 | 0,128 | 0,147 | 0,165 | 0,147 | 0,128 | 0,101 | 0,156 | 0,046 | 0,138 | - |
| 2 | 5,35 | 0,770 | 0,807 | 0,220 | 0,202 | 0,275 | 0,257 | 0,330 | 0,293 | 0,238 | 0,110 | 0,229 | - |
| 3 | 6,40 | 0,899 | 0,935 | 0,275 | 0,229 | 0,330 | 0,312 | 0,422 | 0,385 | 0,275 | 0,138 | 0,266 | - |
| 4 | 7,53 | 1,027 | 1,054 | 0,321 | 0,266 | 0,385 | 0,367 | 0,513 | 0,477 | 0,330 | 0,193 | 0,321 | - |
| 5 | 8,99 | 1,210 | 1,201 | 0,403 | 0,312 | 0,468 | 0,449 | 0,706 | 0,651 | 0,403 | 0,266 | 0,376 | - |
| 6 | 10,36 | 1,375 | 1,357 | 0,523 | 0,358 | 0,523 | 0,513 | 0,990 | 0,917 | 0,513 | 0,358 | 0,431 | - |
| 7 | 12,92 | 1,568 | 1,540 | 0,752 | 0,440 | 0,651 | 0,642 | 1,632 | 1,495 | 0,770 | 0,477 | 0,532 | - |
| 8 | 14,69 | 1,605 | 1,770 | 0,908 | 0,972 | 0,743 | 0,734 | 2,127 | 1,962 | - | - | 0,605 | - |
| 9 | 16,65 | 1,944 | 2,274 | 1,091 | 1,229 | 0,844 | 0,844 | 2,677 | 2,494 | - | - | 0,688 | - |
| 10 | 18,38 | 2,613 | 2,934 | 1,302 | 1,495 | 0,954 | 0,963 | 3,182 | 2,998 | - | - | 0,770 | - |
| 11 | 19,90 | 3,237 | 3,952 | 1,595 | 1,742 | 1,064 | 1,036 | 3,613 | 3,393 | - | - | 0,889 | - |
| 12 | 20,65 | 3,897 | - | 1,953 | 2,054 | 1,164 | 1,128 | 3,787 | 3,585 | - | - | 0,963 | - |
| 13 | 21,21 | 4,447 | - | 2,219 | 2,375 | 1,265 | 1,220 | 3,961 | 3,732 | - | - | 0,981 | - |

1) Измерения производились после установки бандажа. Тензорезисторы 1*…6* установлены на бандаже над тензорезисторами 1…6.

Рис. 25. Деформации, измеренные по тензорезисторам 1…6 установленным на металле образца I3 и 1*…6* на бандаже.

Таблица 21. Изменения в весе образца I3.

| После этапа | Р, МПа | Вес G, кгс | Δ G, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 96,2* | 0 |
| 13 | 12,21 | 96,5* |  |
| 13 | 21,21 | 96,4 | 300 |
| 14 | 22,76 | 96,7 | 600 |
| 15 | 24,81 | 97,2 | 1100 |
| 16 | 26,74 | 97,85 | 1750 |
| 17 | 27,90 | 98,65 | 2550 |
| 18 | 29,03 | - | - |

Примечания: * - Вес с арматурой и тензорезисторами. Далее без тензорезисторов. Температура воды при испытаниях 23 оС.

Рис. 26. Этапы нагружения внутренним давлением образца I3.

- условно принимаемые рабочее и поверочное давления;  - давление текучести;  - максимальное давление, которое выдержал образец, и давление при котором произошло разрушение; 2 Ресивера - давление в двух спаренных ресиверах без подключенного образца.

Рис. 27. Карта толщин стенки образца I3 после разрушения, мм.

На рисунке указано положение трещины, образовавшейся при разрушении образца, белой точкой указано начало разрушения. Горизонтальными и вертикальными линиями указаны, установленные на образец кольцевые и осевые тензорезисторы. Все остальные обозначения как и на рис. 4.

Характер разрушения металла образца вязкий. Толщина металла трубы в трещине, замеренная штангенциркулем ~ 4,5 мм. Максимальное раскрытие трещины в трубе 35,5 мм. Длина трещины ~ 280 мм. После разрезания бандажа в осевом направлении и отделении его от металла трубы, образовался зазор ~ 4 мм.

Рис. 28. Обведенный контур сечения дефекта в кольцевом направлении после разрушения образца I3.

Рис. 29. Фото образца I3 после разрушения:

а - образец после испытаний; б - в процессе раскрытия дефекта; в - после полного раскрытия дефекта; г - заполнитель дефекта; д - вырезанный элемент дефекта.

Образец I4 без дефекта и с бандажом по всей цилиндрической поверхности. Протокол замеров и испытаний.

Нагружение образца внутренним давлением производилось ступенчато,  после каждого этапа давление сбрасывалось до нуля.

Хронология измерений и нагружения образца внутренним давлением:

- этап 1…7 - измерение в водяной рубашке изменений объема образца до начала пластических деформаций (без бандажа);

- этап 1…5 - измерение деформаций на поверхности трубы по тензорезисторам, (без бандажа);

- установка бандажа;

- этап 1…6 - измерение деформаций на поверхности трубе и бандаже по тензорезисторам;

- этап 1…19 - измерение в водяной рубашке изменений объема образца;

- этап 20…26 - измерение деформаций бандажа по периметрам, определение изменений в весе.

Для изготовления образца использована гильза № 5. Вес гильзы: 33,2 кгс.

Таблица 22. Длина цилиндрической части образца I4 и осевые размеры в первоначальном состоянии и после разрушения.

| № | По середине сектора | I | II | III | IV | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В первоначальном состоянии |
| 1 | Длина гильзы, lo, мм | 948,5 | 951 | 952 | 950 | 950,375 |
| 2 | Длина между внутренними поверхностями пластин (днищ) после приварки, мм | 954 | 957 | 959 | 956 | 956,50 |
| 3 | Расстояние между сечениями I-III | 646 | 648 | 648,5 | 645 | 646,88 |
| 4 | Расстояние между сечениями I-II | 322 | 321,5 | 320 | 321,5 | 321,25 |
| 5 | Расстояние между сечениями II-III | 324 | 327,5 | 328 | 323,5 | 325,75 |
| После разрушения |
| 2 | Длина между внутренними поверхностями пластин (днищ) после приварки, мм | 964 | 965 | 965 | 962 | 964,00 |
| 3 | Расстояние между сечениями I-III |  |  |  |  |  |
| 4 | Расстояние между сечениями I-II | 337,0 | 325,5 | 324,0 | 325,5 | 328,00 |
| 5 | Расстояние между сечениями II-III | 326,5 | 329 | 330 | 325,5 | 327,75 |

Примечания: Измерения производились в средней части секторов I…IV, (см рис. 1). Расстояния между сечениями определялось по керненным точкам. Расстояния между сечениями I-II после разрушения измерялись вдоль выпучившейся поверхности.

Таблица 23. Периметры образца I4 в первоначальном состоянии (РН) и после разрушения (РК).

| Сечение → | I | II | III | Среднее |  | Сечение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периметр, РН, мм | 693,2 | 692,8 | 693 | 693,00 |  | 692,9 |
| Периметр, РК, мм | 700,5 | 703,0 | 700,5 | 701,33 |  | 759 |

Примечание: обозначение сечений см. на рис. 1.

Таблица 24. Длина баз в сечениях I, II, III образца I4, в первоначальном состоянии (lН) и после разрушения (lК), (мм).

| Участок | Т. | Сеч. I | Сеч. II | Сеч. III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lН | lК | lН | lК | lН | lК |
| 1-2 | 1 | 42,6 | 42,8 | 42,8 | 43,5 | 42,8 | 43,0 |
| 2-3 | 2 | 43,7 | 44,5 | 43,3 | 43,8 | 44 | 45,0 |
| 3-4 | 3 | 44,2 | 44,8 | 43,4 | 44,0 | 44 | 44,6 |
| 4-5 | 4 | 42,6 | 43,0 | 43 | 43,8 | 43 | 43,5 |
| 5-6 | 5 | 42,2 | 42,6 | 43 | 43,5 | 43 | 43,6 |
| 6-7 | 6 | 43,6 | 44,0 | 44,8 | 45,0 | 43,5 | 44,0 |
| 7-8 | 7 | 44,6 | 45,0 | 45 | 45,8 | 44,3 | 45,0 |
| 8-9 | 8 | 42,4 | 42,8 | 42,5 | 43,0 | 42,8 | 43,4 |
| 9-10 | 9 | 42,5 | 43,2 | 42,8 | 43,4 | 42,6 | 42,8 |
| 10-11 | 10 | 44,7 | 45,0 | 43,3 | 43,6 | 42,4 | 42,6 |
| 11-12 | 11 | 44,5 | 44,8 | 43,5 | 44,0 | 42 | 42,2 |
| 12-13 | 12 | 42,2 | 42,6 | 42,5 | 43,0 | 42,8 | 43,0 |
| 13-14 | 13 | 43,2 | 43,6 | 42,8 | 43,2 | 43,2 | 44,0 |
| 14-15 | 14 | 43,6 | 44,0 | 43,6 | 44,0 | 44,2 | 44,4 |
| 15-16 | 15 | 44 | 44,6 | 43 | 43,8 | 44,8 | 45,2 |
| 16-1 | 16 | 42 | 42,8 | 42,8 | 43,4 | 43 | 43,6 |
| Сумма |  | 692,6 | 700,1 | 692,1 | 700,8 | 692,4 | 699,9 |
| Среднее |  | 43,29 | 43,76 | 43,26 | 43,80 | 43,28 | 43,74 |

Примечание: Обозначение сечений см. на рис. 1.

Рис. 30. Толщина стенки образца I4 в первоначальном состоянии, мм.

Сечение II находится между 11 и 12-й строкой, однако толщины для него мы берем по 12 строке. Знаком (*) указаны тензорезисторы наклеенные на бандаже. Все остальные обозначения, как и на рис. 4. На рисунке указано положение трещины, образовавшейся при разрушении образца, белой точкой указано начало разрушения. Горизонтальными и вертикальными линиями указаны установленные на образец кольцевые и осевые тензорезисторы.

Рис. 31. Образец I4 до намотки бандажа.

а - общий вид образца I4; б - приваренная гильза для закрепления в патрон станка; в - приварка верхней пластины; г - приваренная гайка для упора в заднюю бабку станка; д - приварка нижней пластины.

Вес сваренного образца: 61,8 кгс. Вес сваренного образца с водой: 93,6 кгс, Температура воды: 10 oC. Вес воды: 331,8 кгс. Принимаемый внутренний объем образца 31,8 л. Вес бандажа составил 3,6 кгс, Вес тензорезисторов  с проводами - 0,1 кгс. Длина сварного шва вдоль оси трубы порядка 10 мм.

Таблица 25. Периметры образца I4 в первоначальном состоянии - РН, в процессе испытаний после извлечения из водяной рубашки - Р и после разрушения - РК, мм.

|  |  | Р, МПа | Вес G, кгс | ΔG, г | Периметр, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение → |  |  |  |  | I | II | - | III | 7 | - |
| До уст-ки бандажа | РН |  |  |  | 693,2 | 692,8 |  | 693,0 | 692,9 |  |
| Сечение → |  |  |  |  | I* | II* | II** | III* | 7 | 7* |
| После уст-ки бандажа |  | 0 | 97,3 |  | 709,2 | 712,8 | 708,4 | 710,8 | 692,9 | 708,8 |
| После этапа | 19 |  | 97,51) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 27,02 | 98,5 | 200 | 711,2 | 715,2 | 710,8 | 712,2 | 697,6 | 710,8 |
|  | 20 | 28,60 | 98,5 | 200 | 711,6 | 716,5 | 711,5 | 713,0 | 699,0 | 711,6 |
|  | 21 | 30,10 | 98,6 | 300 | 712,4 | 717,0 | 712,4 | 714,0 | 700,8 | 712,8 |
|  | 22 | 31,60 | 98,7 | 400 | 713,2 | 717,8 | 712,8 | 714,4 | 702,0 | 713,8 |
|  | 23 | 33,10 | 98,8 | 500 | 713,6 | 718,2 | 713,4 | 715,2 | 703,5 | 714,0 |
|  | 24 | 35,10 | 99,0 | 700 | 714,8 | 719,6 | 714,5 | 716,0 | 705,2 | 715,2 |
|  | 25 | 37,10 | 99,1 | 800 | 715,4 | 719,8 | 715,0 | 716,5 | 707,2 | 715,8 |
|  | 26 | 39,60 | - | - | 715,6 | 720,2 | 715,2 | 717,2 | 759 | - |
| Толщина бандажа, мм, (ориентировочно) |  | 2,5 |  | 2,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | - | III | 7 | - |
| После снятия бандажа | РК |  |  |  | 700,5 | 703,0 |  | 700,5 | 759 |  |

Примечания: Сечение I находится на расстоянии 150 мм от верха гильзы, а в сваренном образце на расстоянии 155 мм от ближнего днища. Сечение II находится посередине гильзы, а в сваренном образце на расстоянии 475 мм от ближнего днища. Сечение III находится на расстоянии 150 мм от низа гильзы, а в сваренном образце на расстоянии 155 мм от ближнего днища. Сечение 7 (7-е сверху) в сваренном образце на расстоянии 280 мм от ближнего днища. 7* - сечение на бандаже, соответствующее сечению 7 трубы, но расположенное на 20 мм, ниже от разреза бандажа. Сечения, обозначенные знаком * соответствуют бандажу. Сечение II** смещено выше датчиков. Ширина ленты рулетки 10 мм., толщина 0,2 мм. Ширина паза порядка 25 мм. 1) - Вес без учета арматуры, в остальных случаях указан вес с учетом арматуры.

Таблица 26. Деформации × 103 по тензорезисторам на образце I4 до установки бандажа.

|  |  | тензорезисторы |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевые | осевые |
| Этап | Р, МПа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | 3,68 | 0,269 | 0,215 | 0,296 | 0,153 | 0,242 | 0,251 | 0,188 | 0,265 | 0,063 | - | 0,054 | 0,054 |
| 2 | 6,56 | 0,476 | 0,404 | 0,520 | 0,292 | 0,431 | 0,458 | 0,332 | 0,467 | 0,117 | - | 0,099 | 0,099 |
| 3 | 8,52 | 0,619 | 0,529 | 0,682 | 0,377 | 0,547 | 0,583 | 0,440 | 0,610 | 0,153 | - | 0,126 | 0,126 |
| 4 | 11,85 | 0,843 | 0,745 | 0,933 | 0,538 | 0,772 | 0,817 | 0,619 | 0,852 | 0,215 | - | 0,179 | 0,179 |
| 5 | 12,57 | 0,897 | 0,803 | 1,000 | 0,583 | 0,812 | 0,875 | 0,664 | 0,906 | 0,229 | - | 0,188 | 0,188 |

Примечание: Тензометрирование производилось после предварительных нагружений в водяной рубашке (после этапа 7).

Намотка бандажа: усилие натяжения ровинга 4,2±0,6 кгс, шаг вдоль оси образца 2,36 мм/об, число слоев 8. Вес бобины ровинга до намотки 6,68 кгс, после намотки 3,80 кгс. Вес ровинга ушедшего на намотку 2,88 кгс. Температурный режим полимеризации бандажа: 120 оС - 20 часов. Полимеризация происходила в несколько смен: поднятие температуры до 120 оС и последующая выдержка несколько часов.

После установки бандажа, из него было вырезано кольцо, (по сечению 7) с образованием паза шириной ~ 26 мм. Толщина кольца бандажа по 18-и замерам составила 2,5±0,2 мм. Для того чтобы снять кольцо с образца был проделан осевой паз. Кольцо легко отстало от трубы и увеличение осевого паза после разрезки кольца и его отъединения от трубы составило 3,2 мм.

Рис. 32. Вырезанное кольцо из бандажа.

Рис. 33. Тензорезисторы на поверхности трубы перед установкой бандажа (а) и на бандаже (б).

Тензорезисторы, установленные на бандаж, располагались поверх тензорезисторов на поверхности трубы.

Таблица 27. Деформации × 103 по тензорезисторам на образце I4, после установки бандажа и на бандаже.

|  |  | тензорезисторы |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевые | осевые |
| Этап | Р, МПа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 1 | 2,14 | - | 0,126 | - | 0,031 | - | - | 0,085 | - | 0,045 | - | - | 0,027 |
| 2 | 3,83 | - | 0,229 | - | 0,063 | - | - | 0,166 | - | 0,085 | - | - | 0,045 |
| 3 | 5,90 | - | 0,354 | - | 0,090 | - | - | 0,260 | - | 0,126 | - | - | 0,072 |
| 4 | 8,46 | - | 0,507 | - | 0,126 | - | - | 0,377 | - | 0,153 | - | - | 0,081 |
| 5 | 11,66 | - | 0,700 | - | 0,188 | - | - | 0,520 | - | 0,224 | - | - | 0,099 |
| 6 | 12,42 | - | 0,758 | - | 0,197 | - | - | 0,556 | - | 0,229 | - | - | 0,126 |
| Этап | Р, МПа | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 1 | 2,14 | 0,153 | 0,094 | - | 0,076 | - | - | 0,117 | - | 0,036 | - | - | 0,031 |
| 2 | 3,83 | 0,251 | 0,179 | - | 0,162 | - | - | 0,188 | - | 0,045 | - | - | 0,045 |
| 3 | 5,90 | 0,386 | 0,265 | - | 0,265 | - | - | 0,287 | - | 0,072 | - | - | 0,072 |
| 4 | 8,46 | 0,538 | 0,386 | - | 0,368 | - | - | 0,413 | - | 0,103 | - | - | 0,103 |
| 5 | 11,66 | 0,754 | 0,547 | - | 0,507 | - | - | 0,565 | - | 0,153 | - | - | 0,135 |
| 6 | 12,42 | 0,799 | 0,583 | - | 0,538 | - | - | 0,610 | - | 0,162 | - | - | 0,148 |

После извлечения образца из водяной рубашки обнаружены незначительные кольцевые трещины по всему бандажу.

Таблица 28. Результаты замеров изменения наружного объема образца I4 при испытаниях в водяной рубашке (ВР). Этапы 1…19.

| I4 Этапы | Рmax, МПа | Рmin, МПа | ΔWiполн, см3 | ΔWiост, см3 | Бюретка | Рис. 34. Водяная рубашка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без бандажа |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А |  |
| 1 | 3,85 | 3,85 | 21,926 | 0 | А |  |
| 2 | 5,68 | 5,66 | 32,295 | 0 | А |  |
| 3 | 6,58 | 6,57 | 37,440 | 0 | А |  |
| 4 | 7,69 | 7,68 | 43,851 | 0 | А |  |
| 5 | 8,78 | 8,76 | 50,025 | 0 | А |  |
| 6 | 10,50 | 10,49 | 59,999 | 0,1583 | А |  |
| 7 | 12,51 | 12,50 | 72,347 | 0,7915 | А |  |
| С бандажом |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А |  |
| 1 | 1,24 | 1,24 | 6,015 | 0 | А |  |
| 2 | 3,05 | 3,04 | 14,881 | 0 | А |  |
| 3 | 4,88 | 3,86 | 23,983 | 0 | А |  |
| 4 | 6,81 | 6,79 | 33,561 | 0 | А |  |
| 5 | 8,03 | 8,02 | 39,735 | 0 | А |  |
| 6 | 9,88 | 9,86 | 49,155 | 0 | А |  |
| 7 | 12,03 | 12,01 | 59,840 | 0 | А |  |
| 8 | 13,40 | 13,38 | 66,806 | 0 | А |  |
| 9 | 14,59 | 14,57 | 73,138 | 0 | А |  |
| 10 | 15,65 | 15,62 | 78,996 | 0 | А |  |
| 11 | 16,93 | 16,89 | 86,752 | 0,9498 | А |  |
| 12 | 18,90 | 18,83 | 101,000 | 4,7492 | А |  |
| 13 | 20,60 | 20,50 | 115,565 | 9,6568 | А |  |
| 14 | 21,43 | 21,32 | 119,522 | 8,7069 | А |  |
| 15 | 22,80 |  | 146,277 | 26,4374 | А |  |
| 16 | 24,00 | 23,76 | 164,440 | 38,5298 | Б |  |
| 17 | 25,00 | 24,70 | 173,384 | 38,5298 | Б |  |
| 18 | 25,92 | 25,71 | 192,649 | 49,5384 | Б |  |
| 19 | 27,02 | 26,74 | 201,594 | 49,5384 | Б |  |

ΔWiполн - максимальное (полное) изменение объема на этапе определялось при давлении Рmin в конце выдержки. Продолжительность выдержка составляла 0,5…3 мин. ΔWiост - остаточное изменение объема при сбросе давления, (увеличение объема образца). Изменение объемов определялось по бюреткам как разница уровней столба жидкости, умноженная на коэффициент тарировки, с прибавлением погрешности бюретки А (7,4 %), и бюретки Б (1,78%).

Рис. 35. Этапы нагружения внутренним давлением образца I4.

- условно принимаемые рабочее и поверочное давления;  - давление текучести;  - максимальное давление, которое выдержал образец, и давление при котором произошло разрушение; 2 Ресивера - давление в двух спаренных ресиверах без подключенного образца.

Длина вдоль оси трубы разрушенной части бандажа порядка 225 мм. Максимальное раскрытие трещины в трубе 36,6 мм. Разрушение вязкое. Толщина стенки трубы по поверхности трещины - 4,5 мм. Длина трещины ~ 230 мм.

Таблица 29. Толщина стенки образца I4 в сечениях 6, 7, 8 после разрушения, мм.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
| 7 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 5,9 | 5,8 |
| 8 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,7 |

Примечание: В остальных сечениях толщина стенки практически не изменилась.

Рис. 36. Образец I4 после разрушения.

а - образец после испытаний; б, в - после снятия бандажа.

Сводные результаты по образцам I1…I4 и материале.

Основные данные о трубе.

Труба 219×6, сталь 20, (углеродистая сталь). Вес погонного метра ~ 33,51 кгс. Сертификат качества № 4/4050. Труба изготовлена согласно ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 п.1.2. В (с нормированием механических свойств и химического состава). Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Завод изготовитель: ИНТЕРПАЙП  НТЗ ОАО «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД». № партии 443, № плавки 32416.

Таблица 30. Механические свойства материала трубы.

| Согласно | σв, МПа (кгс/мм2) | σ02, МПа (кгс/мм2) | δ, % | Сплющивание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 8731-74, п.1.2. В. | 412 (42) | 245 (25) | 21 |  |
| Плавка № 32416 | 475,78 (48,5) | 323,73 (33,0) | 32,0 | Удовлетворительно |
|  | 480,69 (49,0) | 328,64 (33,5) | 33,0 | Удовлетворительно |
| Кольцевое направление* | 474,76 | 305 | 33,13 |  |
| Осевое направление* | 461,40 | 314 | 40,97 |  |

* - данные получены в институте проблем прочности из образцов, вырезанных из трубы.

Таблица 31. Химический состав материала трубы.

| Согласно | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- |
|  | С | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
| По ГОСТ 1050-88 | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | <0,040 | <0,035 | <0,25 | <0,30 | <0,30 |
| Плавка № 32416 | 0,19 | 0,54 | 0,29 | 0,02 | 0,011 | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
| Факт* | 0,177 | 0,55 | 0,289 | 0,018 | 0,008 | 0,078 | 0,065 | 0,070 |

* - данные получены в лаборатории института электросварки из образцов, вырезанных из трубы.

Согласно ГОСТ 8732-78: предельные отклонения по толщине стенки +12,5/-15,0%; предельные отклонения наружного диаметра ±1,0%; кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм.

Рис. 37. Диаграммы растяжения образцов вырезанных в кольцевом (К) и осевом (О) направлениях трубы в исходном состоянии, и построенные по ним действительные диаграммы деформирования .

На рисунке также указаны расчетные значения предельного состояния трубы с днищами нагруженной внутренним давлением, и максимальные интенсивности деформаций, полученные при испытаниях образцов I1 и I3.

Основные данные о ровинге.

Рис. 38. Зависимости усилия  приходящегося на один ровинг от деформации при одиночном растяжении ровинга (Р) и в составе петель (П).

Основные данные об образцах и их испытании.

Таблица 32. Обобщенные данные по образцам I1…I4. «INNOPIPES».

| Параметр | ед. изм. | Обозначение образца |
| --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 | I3 | I4 |
| Гильза |
| Наружный диаметр, | мм | 220,15 | 219,77 | 220,15 | 219,99 |
| Толщина стенки гильзы | средняя, | мм | 6,73 | 6,76 | 6,89 | 6,55 |
|  | минимальная, | мм | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,7 |
| Внутренний объем, | л | 32 | 31,9 | 31,9 | 31,8 |
| Длина между внутренними поверхностями приваренных пластин (торцов), | мм | 953 | 953,25 | 954,5 | 956,5 |
| Давление текучести, | МПа | 10,43 | - | - | 10,50 |
| Дефект |
| Толщина стенки в дефекте | средняя, | мм | - | 2,7 | 2,82 | - |
|  | мин., | мм | - | 2,4 | 2,3 | - |
| Линейные размеры, (длина × ширина) | мм | - | 133× 102 | 133,2× 102,2 | - |
| Расчетный коэфф. снижения прочности |  |  | 0,499 | 0,493 |  |
| Давление текучести, | МПа | - | 5,83 | 5,93 | - |
| Бандаж |
| Наружный диаметр бандажа, | мм | - | - | 232,59 | 225,02 |
| Количество слоев бандажа, | шт | - | - | 16 | 8 |
| Толщина бандажа, | мм | - | - | 6,22 | 2,52 |
| Толщина слоя бандажа, | мм | - | - | 0,389 | 0,315 |
| Шаг намотки | мм/об | - | - | 2,36 | 2,36 |
| Давление текучести, | МПа | - | - | 16,65 | 16,93 |
| По диаграмме нагружения |
| Давление текучести, | МПа | 20 | - | 19,6 | 22,14 |
| Максимальное давление, | МПа | 27,59 | 13,83 | 29,06 | 39,65 |
| Давление разрушения, | МПа | 27,44 | 13,83 | 29,03 | 33,87 |
| Фактический коэффициент прочности, | - | 1 | 0,501 | 1,053 | 1,437 |

- давление текучести, определенное по водяной рубашке - для образцов I1 и I4, и по тензорезисторам - для образцов I2 и I3.  - давление текучести, определенное по диаграмме нагружения внутренним давлением.

Рис. 39. Диаграммы нагружения внутренним давлением до разрушения, образцов I1, I2, I3 и I4.

2 Ресивера - работа двух ресиверов без объекта испытания, Парабола - аппроксимация диаграммы нагружения образца I2 в пластической области уравнением второй степени. Остальные обозначения - те же, что и на рис. 6.

Рис. 40. Образцы I1, I2, I3 и I4 после испытаний.

Рис. 41. Принципиальная схема образца I, на примере образца I3.

# Text boxes

Катет сварного шва ~9 мм.

в

б

а

г

Линия разрушения

Линия разрушения

б

а

б

а

д

е

б

г

в

а

6

8

7

5

4

3

2

1

д

г

в

а

б

г

в

б

а

в

б

а

б

а

в

б

а

Линия разрушения

в

б

а

б

в

г

а

б

а

Линия разрушения

д

г

б

в

а

Линия разрушения

д

г

в

б

а

б

а

б

а

в

б

а

Переход